716





	(19) KG
	(11)
	716
	(13)
	С1 (46) 30.10.2004

	
	

	(51)7
	F16L 59/14


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030089.1
(22) 14.07.2003
(46) 30.10.2004, Бюл. №10
(71)(73) Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) (KG)
(72) Абдыкалыков А.А., Тентиев Ж.Т., Ассакунова Б.Т., Абдыраймов Ж., Иманкулова А.С., Болотов Т.Т., Бектенова В. (KG)
(56) А.с. SU №1590820, кл. F16L 59/12, 1990
(54) Устройство тепловой изоляции трубопровода
(57) Изобретение относится к области строительства систем горячего водоснабжения и позволяет повысить эксплуатационную надежность и эффективность тепловой изоляции трубопроводов. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надежности и эффективности тепловой изоляции трубопроводов с одновременным упрощением ее конструкции. Поставленная задача решается тем, что в устройстве тепловой изоляции трубопровода, содержащем теплоизоляционные изделия с защитным покрытием, теплоизоляционные изделия состоят из двух слоев, первый из которых выполнен из минерально-базальтовой ваты, второй - из базальтового трикотажа, а защитное покрытие выполнено в виде слоя цементно-волокнистого раствора, в котором в качестве наполнителя применен измельченный базальт или волластонит. 1 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при тепловой изоляции трубопроводов.
Известно теплоизоляционное покрытие трубопроводов, содержащее слой теплоизоляции, выполненный из скрученного в жгут полотнища стеклохолста, покрытого слоем пенопласта и защитного слоя из ПХВ пленки (А.с. SU №1620769, кл. F16L 59/06, 59/14, 1991).
Надежность известного теплоизоляционного покрытия трубопровода мала, так как оно выполнено из легкоповреждаемых в процессе эксплуатации материалов.
Прототипом является устройство тепловой изоляции трубопроводов, содержащее теплоизоляционные изделия с защитным покрытием, закрепленные на трубопроводе с помощью бандажей, установленных на металлической полосе, и накладок с фиксирующими элементами, соединенными с металлической полосой (А.с. SU №1590820, кл. F16L 59/12, 1990).
Известное техническое решение ненадежно в эксплуатации, сложно и металлоемко в конструктивном отношении, т.к. содержит легкоповреждаемые и дорогие металлические изделия.
Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надежности и эффективности тепловой изоляции трубопроводов с одновременным упрощением ее конструкции.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве тепловой изоляции трубопровода, содержащем теплоизоляционные изделия с защитным покрытием, согласно изобретению, теплоизоляционные изделия состоят из двух слоев, первый из которых выполнен из минерально-базальтовой ваты, второй - из базальтового трикотажа, а защитное покрытие выполнено в виде слоя цементно-волокнистого раствора, в котором в качестве наполнителя применены измельченные базальт или волластонит и базальтовое волокно длиной 7-10 мм.
Применение указанных материалов в качестве наполнителей цементного раствора, из которого выполнено защитное покрытие теплоизоляционных изделий, позволяет снизить расход цемента до 15-20 %.
В настоящее время перед разработчиками НИР и ОКР в области строительства поставлено требование использовать в своих разработках имеющиеся в Кыргызской Республике природные материалы, техногенные продукты и отходы промышленности.
Именно этому требованию удовлетворяет предлагаемое техническое решение, т. к. Кыргызская Республика располагает большими запасами базальта и волластонита природным и материала ми.
На фигуре представлена конструктивная схема устройства тепловой изоляции трубопровода.
Устройство тепловой изоляции трубопровода содержит размещенные на трубопроводе 1 теплоизоляционные изделия, выполненные из двух слоев: первый слой 2 состоит из минерально-базальтовой ваты, а второй 3 -из базальтового трикотажа, например, марки Т-750, поверх которых нанесено защитное покрытие 4, выполненное в виде слоя цементно-волокнистого раствора с дисперсным наполнителем, в качестве которого применены измельченные базальт или волластонит с удельной поверхностью 500-1000 см2/г и базальтовое волокно длиной 7-10 мм.
Функционирование устройства тепловой изоляции трубопровода заключается в использовании ее при строительстве тепловых сетей теплотрасс и позволяет повысить их эксплуатационную надежность и эффективность действия при упрощении конструкции и удешевлении в результате применения доступных и дешевых, местных материалов.
Технология изготовления устройства тепловой изоляции трубопровода следующая.
Вначале на трубопровод 1 накладывают минерально-базальтовую вату 2 толщиной 10-12 см, затем обматывают базальтовым трикотажем 3 и наносят защитное покрытие в виде слоя цементно-волокнистого раствора с дисперсным наполнителем, в качестве которого используют измельченный базальт или волластонит.
Использование предлагаемой конструкции тепловой изоляции трубопровода позволит повысить эксплуатационную надежность и обеспечивает экономию материальных ресурсов при монтаже.
Формула изобретения
Устройство тепловой изоляции трубопроводa, содержащее теплоизоляционные изделия с защитным покрытием, отличающееся тем, что теплоизоляционные изделия состоят из двух слоев, первый из которых выполнен из минерально-базальтовой ваты, второй -  из базальтового трикотажа, а защитное покрытие выполнено в виде слоя цементно-волокнистого раствора, в котором в качестве наполнителя применен измельченный базальт или волластонит.
[image: image1.png]



Составитель описания               Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

