775





	(19) KG
	(11)
	775
	(13)
	C1 (46) 30.04.2005

	
	

	(51)7
	C09K 5/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030121.1
(22) 06.08.2003
(46) 30.04.2005, Бюл. №4

(71) Баранник В.П. (KG)
(72) Абдуллаева М.Д., Баранник В.П. (KG)

(73) Абдуллаева М.Д. (KG)
(56) А.с. SU №548620, кл. C09K 5/00, 1977
(54) Экологически чистый хладоноситель
(57) Изобретение относится к холодильной технике и предназначено для использования в промышленных установках и агрегатах для охлаждения и замораживания продуктов, в том числе пищевых. Задачей изобретения является снижение температуры замерзания, вязкости и коррозионной активности хладоносителя. Поставленная задача решается за счет использования хладоносителя, имеющего следующий состав (мас. %):
	этиловый спирт
	99.63-99.45

	триэтаноламин
	0.25-0.38

	фосфорная кислота
	0.08-0.11

	меркаптобензтиазол
	0.04-0.06.


Хладоноситель нетоксичен, имеет низкую вязкость при отрицательных температурах, коррозионно-неактивен по отношению к металлам. 1 п. ф-лы, 5 табл., 1 пр.
Изобретение относится к холодильной технике и предназначено для использования в промышленных установках и агрегатах для охлаждения и замораживания продуктов, в том числе пищевых.
Известен негорючий хладоноситель, содержащий гидроксид калия, ацетат натрия, этиловый спирт и воду. Однако он токсичен и обладает повышенной коррозионной активностью (А.с. №834087, кл. C09K 5/00, 2005).
Наиболее близким к заявленному техническому решению по технической сущности и достигаемому результату является хладоноситель, содержащий вес. %: воды - 59-74, этилового спирта - 5-15 и 19-30 - хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов (А.с. №548620, кл. C09K 5/00, 1977).
Прототип обладает следующими недостатками: недостаточно низкая температура замерзания, обусловленная незначительным количеством этилового спирта. Коррозионная активность из-за высокой концентрации хлорида кальция и хлорида натрия делает его неприменимым для работы в аппаратуре, изготовленной из сплавов железа. Кроме того, высокая концентрация солей обуславливает высокую вязкость теплоносителя.
Задачей изобретения является снижение температуры замерзания, вязкости и коррозионной активности хладоносителя.
Поставленная задача решается за счет использования хладоносителя, имеющего следующий состав (мас. %):
	этиловый спирт
	99.63-99.45

	триэтаноламин
	0.25-0.38

	фосфорная кислота
	0.08-0.11

	меркаптобензтиазол
	0.04-0.06


Отличие предлагаемого хладоносителя от прототипа состоит в следующем.
В предлагаемом хладоносителе используется органический спирт - этиловый спирт, который является нетоксичным и имеет более низкие температуры замерзания и вязкости, а также предлагаемый хладоноситель содержит триэтаноламин и фосфорную кислоту, которые защищают от коррозии железо и его сплавы в этиловом спирте. Меркаптобензтиазол в присутствии фосфат-ионов также подавляет коррозию меди и латуни.
Хладоноситель готовится следующим образом: в необходимый объем этилового спирта вводят триэтаноламин и растворяют при перемешивании. Далее при перемешивании добавляют фосфорную кислоту и меркаптобензтиазол.
При уменьшении требований к температуре замерзания хладоносителя его можно применять, разбавляя водой. Разбавление рекомендуется производить (во избежание образования осадков) обессоленной водой, например котельной (кипяченной) или дистиллированной водой.
Рекомендуемые соотношения для разбавления водой представлены в таблице 1. Как видно из таблицы хладоноситель обеспечивает температуру замерзания от -5 до -100°C. Хладоноситель с температурой замерзания -5°C целесообразно использовать в качестве «ледяной воды».
В таблицах 2-5 приведены теплофизические свойства хладоносителя для применения при температурах минус 60, 40, 20 и 10°C.
Как видно из таблиц, хладоносители на основе этилового спирта по теплофизическим свойствам значительно превосходят солевые и гликолевые хладоносители. Следует отметить то, что хладоносители, особенно имеющие температуру замерзания ниже минус 60°C имеют низкую вязкость.
Пример 1. Для приготовления предлагаемого хладоносителя необходимо взять этилового спирта (99.55%), ввести при перемешивании триэтаноламин (0.3%), и при перемешивании добавить фосфорной кислоты (0.1%), меркаптобензтиал (0.05%). Полученный хладоноситель имеет температуру замерзания -100°C.
Таблица 1
Рекомендуемые соотношения для разбавления концентрата
	Эксплуатационная температура хладоносителя, °C
	Хладоноситель : вода

	-5
	1:5

	-10
	1:3

	-15
	1:2

	-20
	1:1.5

	-25
	1:1.2

	-30
	1:1

	-35
	1.5:1

	-40
	2:1

	-45
	2.5:1

	-50
	3.5:1

	-55
	4:1

	-60
	5:1

	-65
	6:1

	-70
	9:1

	-80
	16:1

	-90
	Без разбавления

	-100
	Без разбавления


Таблица 2
Теплофизические свойства хладоносителя (содержание спирта- 81% об.)
	Температура, °C
	Плотность, кг/м3
	Удельная теплоемкость, кДж/г · град
	Теплопроводность, Вт/м · град
	Вязкость, сПз

	-61.5
	9190
	4.008
	0.217
	84.0

	-40
	9050
	4.013
	0.216
	22.0

	-30
	8980
	4.018
	0.215
	12.4

	-20
	8900
	4.021
	0.214
	8.00

	-10
	8820
	4.034
	0.213
	5.00

	0
	8748
	4.043
	0.212
	3.60

	+10
	8677
	4.052
	0.211
	2.60

	+20
	8595
	4.059
	0.211
	2.05


Таблица 3
Теплофизические свойства хладоносителя (содержание спирта - 64.5% об.)
	Температура, °C
	Плотность, кг/м3
	Удельная теплоемкость, кДж/г · град
	Теплопроводность, Вт/м · град 
	Вязкость, сПз

	-40
	9365
	4.086
	0.264
	46.8

	-30
	9320
	4.088
	0.270
	23.72

	-20
	9265
	4.091
	0.270
	12.6

	-10
	9195
	4.094
	0.273
	7.4

	0
	9115
	4.097
	0.278
	4.8

	+10
	9050
	4.099
	1.281
	3.2

	+20
	8975
	4.102
	0.284
	2.24


Таблица 4
Теплофизические свойства хладоносителя (содержание спирта - 38.7% об.)
	Температура, °C
	Плотность, кг/м3
	Удельная теплоемкость, кДж/г · град 
	Теплопроводность, Вт/м · град 
	Вязкость, сПз

	-20
	9710
	4.082
	0.343
	19.76

	-10
	9655
	4.087
	0.345
	10.04

	0
	9615
	4.091
	0.350
	5.24

	+10
	9565
	4.102
	0.358
	3.24

	+20
	9505
	4.109
	0.365
	2.1


Таблица 5
Теплофизические свойства хладоносителя (содержание спирта - 24.2% об.)
	Температура, °C
	Плотность, кг/м3
	Удельная теплоемкость, кДж/г · град
	Теплопроводность, Вт/м · град
	Вязкость, сПз

	-10
	9750
	4.3001
	0.437
	6.4

	0
	9735
	4.327
	0.445
	4

	+10
	9730
	4.353
	0.452
	2.6

	+20
	9695
	4.379
	0.462
	1.8


Формула изобретения
Экологически чистый хладоноситель, включающий этиловый спирт, отличающийся тем, что дополнительно содержит фосфорную кислоту, меркаптобензтиазол при следующем соотношении компонентов (мас. %):
	этиловый спирт
	99.63-99.45

	триэтаноламин
	0.25-0.38

	фосфорная кислота
	0.08-0.11

	меркаптобензтиазол
	0.04-0.06.


Составитель описания              Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

