814





	(19) KG
	(11)
	814
	(13)
	C1 (46) 30.09.2005

	
	

	(51)7
	C09K 5/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040065.1
(22) 02.08.2004
(46) 30.09.2005, Бюл. №9
(76) Абдуллаева М.Д. (KG)
(56) А.с. SU №859410, кл. C09K 5/00, 1981
(54) Хладоноситель
(57) Изобретение относится к холодильной технике, а именно к получению растворов, используемых в системах умеренного холода в качестве промежуточных хладоносителей. Задачей является получение коррозионно-устойчивого хладоносителя с более низкой температурой замерзания. Задача решается получением хладоносителя, содержащего хлористый натрий и дополнительно силикат натрия, тетраборат натрия и триэтаноламин при следующем соотношении компонентов, мас.%:
	хлористый натрий
	22-24

	силикат натрия
	0 05-0.15

	тетраборат натрия
	0.2-0.4

	триэтаноламин
	0.2-0.4

	вода
	остальное.


Изобретение относится к холодильной технике, а именно к получению растворов, используемых в системах умеренного холода в качестве промежуточных хладоносителей.
Известны хладоносители преимущественно для рассольных систем умеренного холода, например, на основе водного раствора хлористого натрия, содержащих (мас.%): 81.9-95.85 воды, 0.1-2.0 натриевую соль β-(N-метил N-оленоил) этилсульфокислоту, 0.05-0.1 едкого натра и 4.0-16.0 хлористого натрия [А.с. SU №798157, кл. C09K 5/00; F25B 1/00, 1981]. Однако данный хладоноситель токсичен и имеет высокую температуру замерзания.
Известен также состав хладоносителя [А.с. SU №859410, кл. C09K 5/00, 1981], включающий воду, натрий хлористый, натрий сернокислый и магний сернокислый при следующем соотношении компонентов (мас.%): натрий хлористый (9.5-10.5), натрий сернокислый (4.0-5.0), магний сернокислый (18-20), остальное - вода. Недостатком данного хладоносителя является коррозионная активность и высокая температура замерзания. Высокая коррозионная активность хладоносителя обуславливается высокой концентрацией сульфата натрия и сульфата магния и делает его неприменимым для работы в аппаратуре, изготовленной из сплавов железа. Хладоноситель имеет высокую температуру замерзания из-за малого содержания хлорида натрия.
Задачей является получение коррозионно-устойчивого хладоносителя с более низкой температурой замерзания.
Задача решается получением хладоносителя, содержащего хлористый натрий и дополнительно силикат натрия, тетраборат натрия и триэтаноламин при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

	хлористый натрий
	22-24

	силикат натрия
	0.05-0.15

	тетраборат натрия
	0.2-0.4

	триэтаноламин
	0.2-0.4

	вода
	остальное.


Хладоноситель предлагаемого состава повышает коррозионную стойкость металлов, например углеродистой стали (Ст. 20), обычно используемой для изготовления труб. Скорость коррозии углеродистой стали снижается с 0.12 г/м2 • ч до 0.0009 г/м2 • ч, при использовании хладоносителя предложенного состава, что в соответствии с десятибалльной шкалой коррозионной стойкости (БДС 7906-70) переводит исследуемый металл по отношению к хладоносителю из группы пониженно-стойких в группу повышенно-стойких.
Кроме того, хладоноситель предлагаемого состава имеет более низкую температуру замерзания ((24°C). Как известно, 23.1% раствор хлорида натрия имеет температуру замерзания (21°C. Добавка силиката натрия и тетрабората натрия понижает температуру замерзания раствора хлорида натрия на (3°C.
Таким образом, предлагаемый хладоноситель обладает более низкой коррозионной активностью и температурой замерзания, нетоксичен.
Хладоноситель приготавливается следующим образом.
В воде растворяют рассчитанное количество хлористого натрия, затем силиката натрия и после этого тетраборат натрия и триэтаноламин.
Пример.
Компоненты (мас. %): хлористый натрий - 23.1, силикат натрия - 0.1, тетраборат натрия - 0.3, триэтаноламин - 0.3, вода -76.2, тщательно перемешивают в пластмассовой или алюминиевой емкости. Полученный хладоноситель имеет следующие характеристики:
	температура замерзания
	–24°C

	температура кипения
	+110°C

	плотность
	1175 кг/м (20°C)

	вязкость v 106
	1.42 м2 • с (20°C)

	теплопроводность
	0.565 Вт/м • К (20°C)

	теплоемкость
	3.345 кДж/кг • град.


Формула изобретения
Хладоноситель, включающий хлористый натрий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит силикат натрия, тетраборат натрия и триэтаноламин при следующем соотношении компонентов, мас.%:
	хлористый натрий
	22-24

	силикат натрия
	0.05-0.15

	тетраборат натрия
	0.2-0.4

	триэтаноламин
	0.2-0.4

	вода
	остальное.


Составитель описания                Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

