851




	(19) KG
	(11)
	851
	(13)
	C1 (46) 28.02.2006

	
	

	(51)7
	B03D 1/018


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20040129.1
(22) 29.10.2004
(46) 28.02.2006, Бюл. №2
(76) Баткибекова М.Б., Джунушалиева Т.Ш., Усупбаева Ч.A. (KG)
(56) Соложенкин П.М., Аврахов А.А., Исматдинов М.Э. и др. Флотация руд, содержащих благородные металлы, карбоновыми кислотами, модифицированными сульфгидрильными реагентами // Цветные металлы. -1990.-№10.-С. 100-102
(54) Способ флотации золотосодержащих руд
(57) Изобретение относится к химической технологии, в частности к обогащению полезных ископаемых, и может быть использовано при обогащении золотосодержащих руд. Задачей изобретения является сокращение расхода основного сульфгидрильного ксантогената калия. Поставленная задача решается в способе флотации золотосодержащих руд, включающем предварительное кондиционирование пульпы с дополнительным реагентом, введение вспенивателя и сульфгидрильного собирателя, где в пульпу, в качестве дополнительного реагента, вводят гуматы аммония при соотношении реагентов в пульпе: сосновое масло : гуматы аммония : бутиловый ксантогенат 2:1.3:1 соответственно 1 пр.. 1 табл.
Изобретение относится к химической технологии, в частности к обогащению полезных ископаемых, и может быть использовано при обобщении золотосодержащих руд.
Известен широко применяемый в практике классический способ обогащения комплексных руд, содержащих сурьму, золото, серебро и др. - флотация с помощью сульфгидрильного собирателя - бутилового ксантогената калия и вспенивателя. Сущность способа заключается в приготовлении пульпы (суспензия золотосодержащей руды и воды), введении в нее бутилового ксантогената калия и вспенивателя. перемешивании пульпы и последующей ее флотации (Патент RU №2055646, C1, кл. B03D 1/018, 1/02, 1996).
Недостатком способа является использование в качестве флотореагентов дорогостоящих бутилового ксантогената калия и вспенивателя.
Близким прототипом к предлагаемому способу флотации золотосодержащих руд является способ, в котором флотацию осуществляют ксантогенатом калия в сочетании с дополнительным собирателем - продуктом модификации уксусной кислоты сульфгидрильными (содержащими группу- SH) реагентами - ДЭДТКА. КК-89 и др. (Соложенкин П. М., Аврахов А. А., Исматдинов М. Э. и др. Флотация руд, содержащих благородные металлы, карбоновыми кислотами, модифицированными сульфгидрильными реагентами // Цветные металлы. - 1990. - №10. -С. 100-102).
Сущность способа заключается также в приготовлении водной суспензии измельченной (до 0.074 мм крупности зерен) руды, последующем добавлении ксантогената и модифицированной уксусной кислоты.
Недостатком способа является использование в качестве дополнительного реагента - собирателя (модифицированной уксусной кислот), который также является дорогостоящим синтетическим препаратом.
Задачей изобретения является сокращение расходa основного сульфгидридного ксантогената калия.
Поставленная задача решайся в способе выделения золота флотацией золотосодержащих руд включающем предварительное кондиционирование пульпы с дополнительным реагентом, введение вспенивателя (сосновое масло) и сульфгидридного собирателя, где в пульпу, в качестве дополнительного реагента, вводят гуматы аммония при соотношении реагентов в пульпе: сосновое масло : гуматы аммония : бутиловый ксаногенат 2:1.3:1 соответственно.
Способ осуществляется следующим образом: руду, содержащую серебро и золото. измельченную до крупности зерен - 0.074 мм, смешивают с водой в определенном соотношении твердого и жидкого Т:Ж (оптимальное соотношение Т:Ж находится экспериментально), затем в полученную пульпу добавляют гуматы аммония и сосновое масло, перемешивают и начинают флотацию Через несколько минут. после начала флотации. вводят бутиловый ксантогенат калия. Флотацию ведут до снижения уровня пульпы в камере, при котором снятие пены уже не происходит.
Введение гуматов аммония способствует снижению расхода дорогостоящего ксантогената калия в 2.5-4 раза. Так, в классическом способе расхода ксантогената калия при флотации россыпной золотосодержащей руды составляет 0.04-0.05 г/л, а в предлагаемом – 0.01-0.02 г/л.
Пример 1. 85 г россыпной руды смешивают с водой (Т:Ж=1:5), добавляют 0.026 г/л гуматов аммония и 0.04 г/л соснового масла, пульпу перемешивают и начинают флотацию. Через 3-5 мин после начала флотации при перемешивании вводят 0.02 г/л ксантогенага калия. Время флотации 15-17 мин. Реакция водной среды pН 8.6-8.9. Выход концентрата – 2.25 %, содержание золота в концентрате – 0.7 · 10-3% Извлечение Au из 1 т руды при таком выходe концентрат составит 0.1575 г.
Таблица
Сравнение способов флотации золотосодержащих руд
	Реагенты
	Расход реагентов г/л

	
	Предлагаемый
	Известный

	Бутиловый ксаногенат калия 
	0.02
	0.04

	Сосновое масло 
	0.04
	0 04

	Гуматы аммония 
	0.026
	—


Формула изобретения
Способ флотации золотосодержащих руд, включающий предварительное кондиционирование пульпы с дополнительным реагентом, введение вспенивателя и сульфгидрильного собирателя, отличающийся тем, что в пульпу в качествe дополнительного реагента вводят гуматы аммония при соотношении реагентов в пульпе:' сосновое масло : гуматы аммония : бутиловый ксантогенат 2:1.3:1 соответственно.
Составитель описания               Усубакунова 3. К.
Ответственный за выпуск          АриповС. К.
       _______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
2

_892022383.unknown

