852




	(19) KG
	(11)
	852
	(13)
	C1 (46) 28.02.2006

	
	

	(51)7
	C04B 38/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20040104.1
(22) 20.10.2004
(46) 28.02.2006, Бюл. №2
(76) Сидоров В.Г. (KG)
(56) Патент KG №692, кл. C04B 30/04, 2004
(54) Способ получения пористого материала
(57) Изобретение относится к производству строительных, теплоизоляционных материалов и может быть использовано для изготовления пористых бетонов. Задачей изобретения является изготовление пористого материала без предварительного нагрева, с последующей строгой экзотермической выдержкой. Поставленная задача в способе получения пористого материала решается путем вспучивания смеси, состоящей из вяжущего вещества, наполнителя, и жидкого компонента, содержащего растворенный газ, где вспучивание смеси происходит за счет выделения растворенного газа при снижении давления. 1 пр.
Изобретение относится к производству строительных, теплоизоляционных материалов и может быть использовано для изготовления пористых бетонов.
Известен способ изготовления пористого материала, состоящего из вяжущего материала (Предпатент KG №692, кл. C04B 21/02, 2003), который получают путем закипания жидкого компонента нагретой смеси вследствие снижения давления.
Недостатком способа является то, что необходимо строго соблюдать температурный режим до достижения структурной прочности, чтобы избежать оседания смеси, что ведет к снижению пористости материала.
Задачей изобретения является изготовление пористого материала без предварительного нагрева - с последующей строгой экзотермической выдержкой.
Поставленная задача в способе получения пористого материала решается путем вспучивания смеси, состоящей из вяжущего вещества, наполнителя, и жидкого компонента, содержащего растворенный газ, где вспучивание смеси происходит за счет выделения растворенного газа при снижении давления.
Способ осуществляют следующим образом. Вяжущее вещество, наполнитель, вода с растворенным углекислым газом (CO2) перемешивают и помещают в герметичную камеру, где снижают давление, вследствие чего происходит выделение углекислого газа, который вспучивает сырьевую смесь. Интенсивность вспучивания легко регулируется изменением давления. По достижении определенного объема, процесс вспучивания останавливают. После набора структурной прочности, твердение осуществляется при атмосферном давлении. Использование данного способа позволяет с высокой степенью эффективности получить качественный строительный пористый материал.
Способ получения пористого материала подтверждается следующим примером:
	гипс
	40%,

	вода + СО2
	60%

	масса
	800 кг/м3


Формула изобретения
Способ получения пористого материала путем вспучивания смеси, состоящей из вяжущего вещества, наполнителя, и жидкого компонента, содержащего растворенный газ, отличающийся тем, что вспучивание смеси происходит за счет выделения растворенного газа при снижении давления.
Составитель описания                  Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск            Арипов С.К.
       _______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
2

_892022383.unknown

