


	(19) KG
	(11)
	869
	(13)
	C1 (46) 31.05.2006

	
	

	(51)7
	C01B 31/08


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20040120.1
(22) 07.12.2004
(46) 31.05.2006, Бюл. №5
(71)(73) Институт химии и химической технологии HAH KP (KG)
(72) Сарымсаков Ш., Камбарова Г.Б., Байзакова Г.Л., Королева Р.П., Сартова К.А., Алыбакова Н.К. (KG)
(56) Патент KG №471, кл. C01B 31/08, 2001
(54) Способ получения активированного угля
(57) Изобретение относится к сорбционной технике и может быть использовано для получения углеродных адсорбентов, применяемых в пищевой и фармацевтической промышленности, подготовки питьевой воды у улавливания вредных выбросов. Задачей изобретения является снижение степени обгара при активации карбонизата и увеличение выхода  активированного  угля.  Поставленная задача решается в способе получения активированного угля путем карбонизации и активации  при нагревании углеродосодержащего сырья, где измельченные стебли дикорастущего растения Шыралжына (Artemisia Dracunclus-L - полынь обыкновенная) карбонизируют при температуре 600-800°C, после охлаждения карбонизат насыщают дистиллированной водой и активируют в течение 5-6 мин при температуре 800-820°C до степени обгара (24.8-26.5%). Преимуществами предлагаемого изобретения является:
– снижение степени обгара (в известном 75-80, а в предлагаемом 24.8-26.5%);

– увеличение выхода целевого продукта в результате снижения степени обгара;

– использование нового вида сырья – стеблей Шыралжына (Artemisia Dracunclus-L - полынь обыкновенная) - широко распространенного растения, которое расширяет сырьевую базу для  получения активированного угля;
– снижение температуры активации (в известном 1000-1050, а в предлагаемом 800-820°C). 1 н. п. ф-лы, 3 пр.
Изобретение относится к сорбционной технике и может быть применено для получения активных углей - углеродных адсорбентов, используемых в пищевой и медицинской промышленности, газо- и водоочистке, рекуперации летучих растворителей.
Известен способ получения активированного угля путем карбонизации измельченного и гранулированного со связующим углеродосодержащего материала при температуре 850-950°C. На первой ступени активацию гранул ведут до степени обгара (20-40 мас.%), а затем при этой же температуре - до степени обгара (42-70 мас.%); причем после каждой активации уголь охлаждают без доступа воздуха до температуры 20-50°C со скоростью снижения температуры 10-40°C/мин (патент RU №2086504, C1, кл. C01B 31/10, 1997).
Недостатком известного способа являются многоступенчатость технологического процесса, высокая степень обгара (вначале 20-40, затем 42-70 мас.%).
Прототипом изобретения является способ получения активированного угля, заключающийся в том, что в качестве сырья используют скорлупу грецкого ореха, измельченную до 0.1-4.0 мм, совмещают стадии карбонизации и активации, и процесс ведут при температуре 1000-1050°C в условиях пневмотранспорта в течение 7-10 с до обгара 75-80% (патент KG №471, кл. C01B 31/08, 2001).
Недостатком данного способа является высокая температура активации (1000-1050°C) и степень обгара (75-80%).
Задачей изобретения является снижение степени обгара и температуры активации, увеличение выхода целевого продукта - активированного угля с высокой сорбционной активностью.
Поставленная задача решается в способе получения активированного угля путем карбонизации и активации при нагревании углеродосодержащего сырья, где измельченные стебли дикорастущего растения Шыралжына (Artemisia Dracunclus-L - полынь обыкновенная) карбонизируют при температуре 600-800°C, после охлаждения карбонизат насыщают дистиллированной водой и активируют в течение 5-6 мин при температуре 800-820°C до степени обгара 24.8-26.5%.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что измельченные и высушенные стебли дикорастущего растения Шыралжына (Artemisia Dracunclus-L - полынь обыкновенная) карбонизируют при температуре 600-800°C, после охлаждения карбонизат заливают дистиллированной водой в соотношении сырье : вода (1:5), после погружения карбонизатов в воду, непоглощенную воду сливают и помещают в трубчатую печь, нагретую до 800-820°C и активируют карбонизат в течение 5-6 мин до степени обгара 24.8-26.5% с последующим охлаждением активированного угля до комнатной температуры.
Новизной способа является то, что используют новое сырье - дикорастущее растение Шыралжын (Artemisia Dracunclus-L -полынь обыкновенная). Активация идет за счет воды, поглощенной карбонизатом, что позволяет снизить степень обгара до 25%, увеличить выход активированного угля до 74%, повысить адсорбционную активность по йоду до 62.8% соответствующей промышленной марке угля типа БАУ-А (ГОСТ 6217-74).
Пример 1.
Берут 25 г измельченных стеблей Шыралжына, карбонизируют при температуре 600°C. Карбонизат охлаждают, заливают дистиллированной водой в соотношении карбонизат : вода (1:5) и оставляют при комнатной температуре до погружения карбонизата в воду, затем непоглощенную воду сливают. Карбонизат поглощает воду (2.7/1 г), эту массу помещают в ампулу, вводят в трубчатую печь, нагретую до 800-820°C. За счет образовавшегося пара идет обгар и очистка поверхностей карбонизата, образуется активированный уголь. Продолжительность активации 5 мин, степень обгара - 26.5%, выход активированного угля - 73.5%, сорбционная активность по йоду - 58.7 %.
Пример 2.
Берут 25 г измельченных стеблей Шыралжына, карбонизируют при температуре 700°C. Карбонизат охлаждают, заливают дистиллированной водой в соотношении карбонизат : вода (1:5) и оставляют при комнатной температуре до погружения карбонизата в воду, затем непоглощенную воду сливают. Карбонизат поглощает воду (2.9 г/1 г). Эту массу помещают в ампулу и вводят в трубчатую печь, нагретую до 800-820°C. За счет образовавшегося пара идет обгар и очистка поверхностей карбонизата, образуется активированный уголь. Продолжительность активации - 6 мин, степень обгара - 26.0%, выход активированного угля - 74.5%, сорбционная активность по йоду - 61.6 %.
Пример 3.
Берут 25 г измельченных стеблей Шыралжына, карбонизируют при температуре 800°C, карбонизат охлаждают, заливают дистиллированной водой при соотношении карбонизат : вода (1:5) и оставляют при комнатной температуре до погружения карбонизата в воду, затем непоглощенную воду сливают. Карбонизат поглощает воду (2.96 г/1 г). Эту массу помещают в ампулу и вводят в трубчатую печь, нагретую до 800-820°C. За счет образовавшегося пара идет обгар и очистка поверхности карбонизата, образуется активированный уголь. Продолжительность активации - 6 мин, степень обгара - 24.8%, выход активированного угля - 75.2%, сорбционная активность по йоду - 62.8%.
Преимуществом предлагаемого изобретения является:
– снижение степени обгара (в известном 75-80, а в предлагаемом 24.8-26.5%);
– увеличение выхода целевого продукта в результате снижения степени обгара;
– использование нового вида сырья - стеблей Шыралжына (Artemisia Dracunclus-L - полынь обыкновенная) широко распространенного растения, которое расширяет сырьевую базу для получения активированного угля;
– снижение температуры активации (в известном 1000-1050°C, а в предлагаемом 800-820°C).

Формула изобретения
Способ получения активированного угля путем карбонизации и активации при нагревании углеродосодержащего сырья, отличающийся тем, что измельченные стебли дикорастущего растения Шыралжына (Artemisia Dracunclus-L - полынь обыкновенная) карбонизируют при температуре 600-800°C, после охлаждения карбонизат насыщают дистиллированной водой и активируют в течение 5-6 мин при температуре 800-820°C до степени обгара 24.8-26.5%.
Составитель описания                 Усубакунова З.К.

Ответственный за выпуск            Арипов С.К.
       _______________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








_892022383.unknown

