873




	(19) KG
	(11) 873
	(13) C1
	(46) 30.06.2006

	(51)7 C04B 33/24
C04B 35/66


(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20050066.1

(22) 27.06.2005
(46) 30.06.2006, Бюл. №6
(71) (73) Кыргызско-российский (Славянский) университет (KG)

(72) Каныгина О.Н., Котляр Т.А. (KG)
(56) Патент KG № 691, кл. C04B 35/66, C04B 33/00, 2004

(54) Огнеупорная керамическая масса
(57) Изобретение относится к области керамических материалов, подвергающихся механическому и термическому воздействию. Задачей изобретения является расширение температурного интервала применения керамической массы, повышение термостабильности при снижении усадки и пористости. Поставленная задача решается за счет того, что огнеупорная керамическая масса, включающая каолиновую глину и тугоплавкий компонент, где в качестве тугоплавкого компонента используется карбид кремния при следующем соотношении, мас.(%):

	глина каолиновая
	75-85

	карбид кремния
	15-25.


2 табл.
Изобретение относится к области керамических материалов, подвергающихся механическому и термическому воздействию.

Известна керамическая масса, применяемая для изготовления бытовых фарфоровых изделий (Патент KG № 2, кл. C04B 33/24, 1995). Эта масса создана на основе серецит-кварцевого фарфорового компонента глины, а в качестве пластического компонента содержит каолин и дополниельно фарфоровый бой. Для повышения износостойкости керамическая масса содержит серецит-кварцевый фарфоровый камень при содержании серецита в массе 11-15% при следующем соотношении компонентов, мас.%:

	серецит-кварцевый фарфоровый камень
	50-68

	глина тугоплавкая
	5-12

	каолин
	14-38

	бой фарфоровый
	2-5.


Применение в керамике серецит-кварцевого фарфорового камня обуславливает высокую степень белизны керамики, а также жаропрочность изделий и низкую линейную усадку за счет снижения содержания глины. Однако после спекания в данной керамической массе имеют место крупные поры. Неравномерность распределения пор ограничивает область ее применения изготовлением только бытовых изделий.

Известна керамическая масса, обладающая теплоизлучательными свойствами (Патент КG № 464, кл. C04B 33/24, 2001). Данная керамическая масса в качестве пластического компонента включает в себя каолиновую глину, серецит-кварцевый фарфоровый камень и фарфоровый бой, а также дополнительно содержит углеродсодержащую добавку при следующем соотношении компонентов, мас.%:

	глина каолиновая
	55-59

	серецит-кварцевый фарфоровый камень
	35-36

	бой фарфоровый
	5-7

	углеродсодержащая добавка
	0,7-1,4,


при этом каолиновая глина имеет следующий минералогический состав по массе (%): SiO2 – 67-72; Al2O3 – 19-24; Fe2O3 – 0.5-1.0; ТiO2 – 1.22; CaO – 0.48; MgO – 1.53; K2O – 1.39; Na2O – 1.53.

Полученная из этого состава масса способна эффективно излучать тепловые волны в инфракрасном спектре в пределах 0.7 – 2000 мкм за счет образования в массе практически одинаковых по размеру пор (1,2-2,0 мкм), что обеспечивает применение углеродсодержащей добавки.

Изделия из данной керамической массы обладают удовлетворительными физико-механическими показателями, в частности, для обогрева окружающей среды. Однако прочность керамической массы остается низкой.

Наиболее близким аналогом является огнеупорная масса (Патент КG № 691, кл. C04B 35/66, 33/00, 2004), которая предназначена для изготовления изоляторов, работающих в условиях воздействия высоких температур, содержащая каолиновую глину (50%) и шамот (50%). Шамот готовится из этой же глины следующим образом: увлажненную глину любым удобным способом формуют в валки, сушат их до нулевой влажности в печах при температуре 1050-1150°C, затем обожженные валки дробят до размеров 2-3 мм. Далее размолотый шамот и глина загружаются в шаровую мельницу в пропорции 50 на 50 и ведут помол с добавлением воды. Помол ведут в один замес до получения нужной тонины – 0.2-0.3 мм. Далее шликер обезвоживают с помощью фильтров-прессов. Полученную шамотную массу вылеживают 5-7 дней и после этого приступают к изготовлению изделий.

Предложенный состав масс дает хорошую формовочную пластичность при небольшой усадке (6.2%), достаточную связанность сырца. Прочность на сжатие обожженнной керамики – 45 МПа, прочность на изгиб – 20 МПа.

Стойкость образцов к однократным перепадам температур равна 1000°C. Пористость массы (из измерений кажущейся плотности) на уровне 20%. Огнеупорность – 1560°C.

Предложенная керамическая масса обладает хорошими физико-механическими свойствами, но она является пористой, дает усадку и не является термостабильной, что снижает область применения.

Задачей изобретения является расширение температурного интервала применения керамической массы, повышение термостабильности при снижении усадки и пористости.

Поставленная задача решается за счет того, что огнеупорная керамическая масса, включающая каолиновую глину и тугоплавкий компонент, в качестве тугоплавкого компонента используется карбид кремния при следующем соотношении, мас. (%)

	глина каолиновая
	75-85

	карбид кремния
	15-25.


В процессе изготовления керамической массы предлагаемым способом при обжиге частицы карбида кремния разогреваются раньше, чем компоненты каолиновой глины и сдвигают все физико-химические процессы, протекающие в глине при оптимальной температуре обжига, в область более высоких температур, что приводит к повышению термостабильности материала, снижению пористости и усадки до 0-2%. При этом прочность остается допустимой для данного класса керамического материала.

Керамическую массу готовят известным способом: путем смешивания полидисперсного каолинового глинистого компонента с порошком карбида кремния в виде отходов полупроводниковой промышленности, формованием с предварительной сушкой на воздухе при комнатной температуре в течение суток, последующей сушкой при 100°C в течение 2 ч и обжигом.

Было изготовлено и испытано три опытных замеса предложенной огнеупорной керамической массы, состав которой приведен в таблице 1.

Физико-механические показатели керамического материала каждого замеса для температуры 1300°C приведены в таблице 2.
Таблица 1

	Компоненты
	Содержание компонентов, мас.%
	Известный состав

	Карбид кремния (SiC)

	15

	20

	25

	Шамот, 50%


	Глина каолиновая

	85

	80

	75

	Глина известного минералогического состава, 50%


Таблица 2

	Свойства

	Данные составов

	Известный состав

	Пористость, %

	12.5

	9

	6

	–


	Прочность на сжатие, МПа

	30

	32

	32

	–


	Диаметр пор, мкм

	1-5

	1-5

	1-5

	–


	Усадка, %

	0

	0

	0

	6.2



Полученная огнеупорная керамическая масса обладает удовлетворительными физико-механическими показателями для данного класса материалов и наследует при высоких температурах свойства исходного керамического материала, обожженного при оптимальной температуре обжига для данной каолиновой глины. 
Керамическая масса является термостабильной при температуре 650 °С в течение 20-25 ч, что позволяет расширить область применения данной массы. Получение таких свойств становится возможным при использовании тугоплавкого компонента – карбида кремния, в частности, в виде отходов полупроводникового производства.

Формула изобретения

Огнеупорная керамическая масса, включающая каолиновую глину и тугоплав-кий компонент, отличающаяся тем, что в качестве тугоплавкого компонента 
используется карбид кремния при следующем соотношении, мас.%:

	глина каолиновая
	75-85

	карбид кремния
	15-25.


Составитель описания                   Усубакунова З.К.

Ответственный за выпуск             Арипов С.К.

   ___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  873  (13)  С1 (46) 30.06.2006





1








1
4

_892022383.unknown

