953




	(19) KG
	(11)
	953
	(13)
	С1 (46) 31.05.2007

	
	

	(51)
	C08C 1/48 (2006.01)

C08K 3/04 (2006.01)

C08K 3/06 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20050103.1

(22) 09.11.2005

(46) 31.05.2007, Бюл. №5

(76) Анапияев К.Т., Ташполотов Ы., Текенов Ж.Т. (KG)
(56) А.с. SU №823281, кл. C01B 33/18, 1981
(54) Способ получения наполнителя для резинотехнических материалов
(57) Изобретение относится к области технологии получения наполнителей для резинотехнических материалов и изделий. Задачей изобретения является  получение  наполнителей с вулканизирующим агентом в виде серы, позволяющим ускорить процесс вулканизации резинотехнических материалов  и  изделий. Задача решается тем, что в качестве наполнителя используется высокодисперсный термообработанный бурый уголь, содержащий в своем составе 0.54% серы. Полученный наполнитель позволяет повысить прочностные качества резинотехнических изделий и ускорить процесс вулканизации.
Изобретение относится к области технологии получения наполнителей и может быть использовано в резинотехнической промышленности для повышения прочностных качеств резинотехнических материалов и изделий.

Повышение прочностных качеств резинотехнических материалов и изделий достигается путем добавления минеральных наполнителей из оксидов металлов. При этом активная окись алюминия получается разложением сульфата алюминия или алюмоаммонийных квасцов. Обжиг проводят до содержания 2-3% серного ангидрида, полученный наполнитель вводят в состав резиновой смеси (Кошелев Ф.Ф., Корнев А.Е., Климов Н.С. Общая технология резин. – М: «Химия», 1968. – С. 237).

Известен способ получения минерального наполнителя на основе двуокиси кремния, включающий карбонизацию раствора силиката натрия, фильтрацию полученной суспензии, репульпацию осадка в воде, обработку его неорганическим реагентом – хлористым кальцием, фильтрацию и сушку. Полученный наполнитель вводят в состав резиновой смеси и таким образом достигается повышение прочностных качеств резинотехнических изделий (А.с. SU №798039, кл. С01В 33/193, 1981).

Известен способ получения наполнителя, позволяющий ускорить и упростить процесс его получения. В данном способе в качестве силикатсодержащего материала используют отходы производства сульфата алюминия из нефелина, а осадок перед сушкой обрабатывают  раствором гидроокиси кальция, причем обработку ведут при соотношении CaO/SO4-2 = 0.4-1.0 (А.с. SU №823281, кл. C01B 33/18, 1981). Этот способ выбран в качестве прототипа. 

Недостатками известных способов являются невысокая производительность и большая длительность процесса. Производство этих наполнителей трудоемко и требует больших трудовых и материальных затрат. В известных способах не включены в состав наполнителя вулканизирующие агенты.

Задачей изобретения является получение наполнителя с вулканизирующим агентом в виде серы, позволяющим ускорить процесс вулканизации резинотехнических материалов и изделий.

Задача решается тем, что в качестве наполнителя используется высокодисперсный термообработанный бурый уголь, содержащий в своем составе 0.54% серы.

Бурый уголь Кызылкийского месторождения, по данным Солпуева Т.С. (Солпуев Т.С. Угольные месторождения Кыргызской Республики: Справочник. – Бишкек, 1996) имеет следующие технико-технологические характеристики:
	Зольность (Аd), %
	18.79

	Выход летучих веществ (Vdaf), %
	40.41

	Массовая доля рабочей серы (S td),%
	2.92

	Углерод (C td),%
	71.15

	Водород (C td),%
	4.36

	Азот (N td),%
	1.36

	Удельная теплота сгорания (Qdaf), ккал/кг
	6943

	Высшая теплота сгорания (Qdaf), ккал/кг
	6993.

	
	


В предлагаемом способе получения наполнителя используется порошок высокодисперсного термообработанного бурого угля с размером частиц до 50 мк, плотностью – 1.08 г/см3, pH – 7.0, зольностью – 12.8%, с летучими веществами – 0.43% и содержанием серы – 0.54%.

Измельчение бурого угля производится в шаровой мельнице до получения высокодисперсного состояния и для увеличения поверхностного реагирования, а также для структурного изменения исходного вещества. При этом уменьшается молекулярный вес, происходит изменение конформации молекул и образуются свободные радикалы. Вследствие этого происходит взаимодействие молекул внутри системы, а также молекул каучука и серы.

Процесс термообработки подготовленного высокодисперсного порошка бурого угля происходит следующим образом. Порошок загружают в реактор и нагревают до 1000ºC. Условием термообработки является отсутствие доступа воздуха продолжительностью в один час. В результате термообработки из состава порошка бурого угля удаляются до 40% газообразных и жидких веществ. Оставшиеся вещества в качестве наполнителя используются при подготовке резиновой смеси.
Формула изобретения

1. Способ получения наполнителя для резинотехнических материалов, включающий обработку основного материала, отличающийся тем, что в качестве основного материала для получения наполнителя используется высокодисперсный термообработанный бурый уголь с содержанием в составе 0.54% серы.

2. Способ получения наполнителя по п. 1, отличающийся тем, что процесс термообработки производится при температуре 1000(C в течение одного часа и без доступа воздуха.
Составитель описания                Бакеева С.К.

Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

       _____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1





(19) KG (11) 953 (13) С1 (46) 31.05.2007














PAGE  
1

_892022383.unknown

