977




	(19) KG
	(11)
	977
	(13)
	С1 (46) 30.08.2007

	
	

	(51)
	C09K 5/00 (2006.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20050115.1

(22) 27.10.2005
(46) 30.08.2007

(76) Абдуллаева М.Д., Баранник В.П. (KG)
(56) Патент RU №2105024, кл. C09K 5/00, 1998

(54) Экологически безопасный антифриз «Экосол»
(57) Изобретение относится к составам, применяемым в качестве низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (антифризов), предназначенных для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также используемых в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. Задачей изобретения является улучшение токсикологических и эксплуатационных свойств антифриза. Поставленная задача решается в экологически безопасном антифризе, включающем этилкарбитол, тетраборат натрия, силикат натрия, 2-меркаптобензтиазол, краситель и воду, дополнительно содержит нитрит натрия, бензоат натрия, молибдат натрия при следующем соотношении компонентов (мас.%):
	этилкарбитол
	63.0-67.0

	тетраборат натрия
	0.1-0.3

	силикат натрия
	0.005-0.015

	нитрит натрия
	0.15-0.25

	бензоат натрия
	1.50-2.50

	молибдат натрия
	0.05-0.15

	2-меркаптобензтиазол
	0.08-0.12

	краситель
	0.008-0.012

	вода
	остальное.


2 табл.

Изобретение относится к составам, применяемым в качестве низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (антифризов), предназначенных для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также используемых в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.
Известен антифриз для охлаждения двигателей внутреннего сгорания на основе этиленгликоля, содержащий этиленгликоль, гидроксид натрия, бензойную кислоту, буру, нитрит натрия, нитрат калия, уранин, силикат натрия (А.с. SU №1806162, кл. C09K 5/00, 1994).
Недостатком известного антифриза является токсичность, горючесть и высокая вязкость. При выкипании воды в антифризе, имеющем основу в виде этиленгликоля, повышается температура замерзания состава до температуры замерзания самого этиленгликоля до -13°C, что в зимних условиях делает антифриз неработоспособным.
Наиболее близким является антифриз, содержащий этилкарбитол, этиленгликоль, тетроборат натрия, фосфат щелочного металла, 2-меркаптобензтиазол, силикат щелочного металла, пеногаситель и остальное вода (Патент RU №2105024, кл. C09K 5/00, 1998).
Основным недостатком данного антифриза является то, что он токсичен из-за высокого содержания ядовитого этиленгликоля и у него высокая вязкость. Применение этилкарбитола в смеси с этиленгликолем полностью не решает проблему токсичности и недостатков в эксплуатационных свойствах антифризов.

Задачей изобретения является улучшение токсикологических и эксплуатационных свойств антифриза.

Поставленная задача решается в экологически безопасном антифризе, включающем этилкарбитол, тетраборат натрия, силикат натрия, 2-меркаптобензтиазол, краситель и воду, дополнительно содержащем нитрит натрия, бензоат натрия, молибдат натрия при следующем соотношении компонентов (мас.%):
	этилкарбитол
	63.0-67.0

	тетраборат натрия
	0.1-0.3

	силикат натрия
	0.005-0.015

	нитрит натрия
	0.15-0.25

	бензоат натрия 
	1.50-2.50

	молибдат натрия
	0.05-0.15

	2-меркаптобензтиазол 
	0.08-0.12

	краситель
	0.008-0.012

	вода
	остальное.


Производство антифриза на основе этилкарбитола приводит к получению экологически чистого антифриза и к улучшению его эксплуатационных свойств: согласно швейцарской классификации токсичности этилкарбитол, как и глицерин и 1,2-пропиленгликоль, относится к классу F (класс токсичности F обозначает, что по степени воздействия на человека относится к веществам безопасным), а этиленгликоль относится к классу токсичности 4, т.е. обладает ядовитыми свойствами (Merk. Chemical reagents. – Frankfurt, 2000); водные растворы этилкарбитола имеют меньшую вязкость, более низкие температуры замерзания и более высокую температуру кипения, чем у этиленгликоля; этилкарбитол более доступен. Эффективность защиты металлов от коррозии в водном растворе этилкарбитола была достигнута при применении композиции ингибиторов, включающих тетраборат натрия – 0.1-0.3; силикат натрия – 0.005-0.015; нитрит натрия – 0.15-0.25; бензоат натрия – 1.50-2.50; молибдат натрия – 0.05-0.15; 2-меркаптобензтиазол – 0.08-0.12.
Основные характеристики экологически безопасного антифриза "Экосол" при 20°С:
	температура замерзания,°С
	-65

	температура кипения, °С
	+106

	плотность ρ, кг/м3
	1026

	динамический коэффициент вязкости μ∙10, Па · с
	10000

	удельная теплоемкость Ср, кДж/(кг·К)
	4.234

	теплопроводность λ, Вт/(м · К)
	0.540.


"Экосол", по сравнению с прототипом, обладает малой вязкостью, в том числе и при низких температурах, что улучшает его циркуляцию и теплопроводность в применяемых системах.
"Экосол" имеет высокую текучесть при низких температурах – это значительное превосходство по сравнению с этиленгликолевым антифризом. В случае выкипания воды из этиленгликолевого антифриза мотор замерзнет при минус 13°С, а при выкипании воды из "Экосола" мотор не замерзает при минус 65°С. При понижении температуры ниже -70°С "Экосол" уменьшается в объеме и в связи с этим разрыв труб исключен.
"Экосол" окрашен в флюоресцирующий зеленый цвет. Эффект флюоресценции позволяет распознавать даже ничтожные утечки (например, при неплотных соединениях в системах для передачи тепла и холода). Красители избраны не ядовитые, как и другие компоненты "Экосола".
Из-за низкой окисляемости "Экосол" втрое стабильнее этиленгликолевых антифризов.
“Экосол" коррозионнонеактивен. Коррозионные характеристики даны в таблице 1. Как видно из таблицы они не превышают норм, установленных ГОСТ 28084-89. 

Результаты исследований вспениваемости, водородного показателя и набухания резин в антифризе "Экосол" приведены в таблице 2. Как видно из таблицы все эти характеристики соответствуют нормам, установленным ГОСТ 28084 - 89.
Таблица 1

	Материал
	Коррозионные потери, г/см2, сутки



	
	фактические
	допустимые по ГОСТ 28084-89

	Латунь

Припой

Алюминий

Медь

Чугун

Сталь
	0.08

0.04

0.03

0.03

0.03

0.01
	0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1


Таблица 2

	Показатель
	Фактически
	Норма ГОСТ 28084-89

	Объем пены, образовавшийся после 5 мин пропускания воздуха через антифриз, см3
	21
	30

	Время исчезнования пены, с
	2.2
	3

	Набухание стандартных образцов эталонной резины, %:

УИМ-1

57-5060

57-7011
	4.4

2.7

1.9
	5.0

	Водородный показатель, рН
	9.11
	7.5-11.0


Формула изобретения

Экологически безопасный антифриз, включающий этилкарбитол, тетраборат натрия, силикат натрия, 2-меркаптобензтиазол, краситель и воду, отличающийся тем, что дополнительно содержит нитрит натрия, бензоат натрия, молибдат натрия при следующем соотношении компонентов (мас.%):

	этилкарбитол
	63.0-67.0

	тетраборат натрия
	0.1-0.3

	силикат натрия
	0.005-0.015

	нитрит натрия
	0.15-0.25

	бензоат натрия
	1.50-2.50

	молибдат натрия
	0.05-0.15

	2-меркаптобензтиазол
	0.08-0.12

	краситель
	0.008-0.012

	вода
	остальное.


Составитель описания                Усубакунова З.К.

Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

       ___________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1





(19) KG (11) 977 (13) С1 (46) 30.08.2007














PAGE  
3

_892022383.unknown

