374




	(19) KG
	(11)  374
	(46)  31.01.2025
	

	
	

	(51)
	E04C 3/12 (2024.01)

E04G 11/50 (2024.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики 



(21) 20240020.2

(22) 05.07.2024

(46) 31.01.2025. Бюл. № 1
(76) Прозоров Артём Петрович (RU)

(56) Патент RU № 2005 141 814, кл. F04С 3/12, 10.07.2007
(54) Деревянная двутавровая клееная балка

(57) Предложенная полезная модель относится к области строительства, а именно к несущим клееным дерево содержащим балкам и стойкам двутаврового, прямоугольного или квадратного сечения, которые могут быть использованы в качестве опорной балки опалубки для бетонирования монолитных перекрытий, стен, колонн или в качестве основно
го постоянного несущего элемента в здании, сооружении, либо другой строительной конструкции.

Технической задачей заявляемой полезной модели является повышение прочности и жесткости конструкции, улучшение физико-механических характеристик, за счет возможности применять различные комбинации армирующего композитного материала внутри полок и стенок, при сохранении ее габаритов и массы.

Деревянная двутавровая клееная балка, включающая выполненные из дерево содержащего материала на основе ориентировано стружечной плиты или листов фанеры стенку, верхнюю и нижнюю полки, с пазами для клеевого соединения их со стенкой, при этом стенка, верхняя и нижняя полки выполнены в виде пакета из склеенных между собой одинаковой ширины ламелей расположенных сверху и снизу и, по меньшей мере одного и/или нескольких слоев внутреннего композитного армирующего соединительного элемента, пропитанного клеевым составом включающим эпоксидные или полиэфирные смолы и технический тальк.

1 н. п. ф., 3 фиг.
3

Полезная модель относится к области строительства, а именно к несущим клееным дерево содержащим балкам и стойкам двутаврового, прямоугольного или квадратного сечения, которые могут быть использованы в качестве опорной балки опалубки для бетонирования монолитных перекрытий, стен, колонн или в качестве основного постоянного несущего элемента в здании, сооружении, либо другой строительной конструкции. 

Известна деревянная двутавровая балка, содержащая две полки и соединяющую их стенку, при этом полки выполнены, по меньшей мере, с одним продольным пазом для клеевого соединения со стенкой, имеющей ответный указанному пазу шип, при этом стенка имеет две наружные обкладки и, по меньшей мере, один металлический сердечник, проходящий, по меньшей мере, по части ее длины и заходящий в шип стенки (патент на полезную модель RU № 82242, U1, кл. Е04С 3/12, 20.04.1999).

Известна балка опалубки двутаврового сечения, содержащая полки и стойку, причем полки выполнены из бруса и снабжены продольными пазами прямоугольного сечения для размещения стойки, выполненной из листа, соединенной с полками в "шип" (патент на полезную модель RU № 19072, U1, кл. E04G 11/50, 02.02.2001).

Известна деревянная двутавровая клееная балка, содержащая две полки и соединяющую их стенку, в которой, с целью улучшения физикомеханических и стоимостных характеристик, полки балки выполняются в виде набора дощечек из отходов обработки еловой древесины, не содержащих сучковых образований, стенка сделана из набора параллельных друг другу стандартных листов березовой фанеры, вдоль полок, по всей их длине, проточены два параллельных паза, в которые вставляются параллельные друг другу шипы, являющиеся окончанием сборки из фанерных листов, составляющих стенку, при этом сборка дощечек в полки, склеивание листов фанеры в стенку и заполнение пазов реализуется клеем на основе формальдегидной смолы, а все открытые поверхности балки защищаются от внешних воздействий фенольным пленочным покрытием [заявка на изобретение RU № 2005141814, А, кл. F04С 3/12, 10.07.2007].

4

Недостатками известных стенок является их низкая прочность.

Технической задачей заявляемой полезной модели является повышение прочности и жесткости конструкции, улучшение физико-механических характеристик, за счет возможности применять различные комбинации армирующего композитного материала внутри полок и стенок, при сохранении ее габаритов и массы.

Деревянная двутавровая клееная балка, включающая выполненные из дерево содержащего материала на основе ориентировано стружечной плиты или листов фанеры стенку, верхнюю и нижнюю полки, с пазами для клеевого соединения их со стенкой, при этом стенка, верхняя и нижняя полки выполнены в виде пакета из склеенных между собой одинаковой ширины ламелей расположенных сверху и снизу и по меньшей мере одного и/или нескольких слоев внутреннего композитного армирующего соединительного элемента, пропитанного клеевым составом, включающим эпоксидные или полиэфирные смолы и технический тальк.

В качестве дерево содержащего строительного материала может быть использована ОСП (ориентированно стружечная плита) или лист фанеры, являющаяся в свою очередь несъемной матрицей, формообразующей поверхностью для композитного армирующего материала, находящегося внутри. Благодаря такой конструкции имеется возможность изменять количество слоев армирующего композитного материала либо создавать композиции различных армирующих материалов с возможностью укладки материала для максимального сопротивления по вектору предполагаемой нагрузки. Используя комбинации армирующих материалов в совокупности с различными эпоксидными и полиэфирными смолами, достигаются необходимые физико-механические характеристики в зависимости от предполагаемого сценария использования двутавровой балки.

При сборке в балку стенка устанавливается в полки и работает вертикально, т. е. как стойка, в свою очередь стенка вклеивается в полки по системе прямоугольный шип-паз на эпоксидную либо полиэфирную смолу с наполнителем на основе технического талька.

5

Такое клеевое соединение увеличивает упругость балки, а также защищает стык от влаги и воздействия умеренных агрессивных воздействий, исходя из свойств, применяемых эпоксидных либо полиэфирных смол. Благодаря свойствам ОСП (ориентированно стружечной плиты) взаимно перпендикулярное расположение собственных слоев крупной щепы из мягких пород древесины которой, возникает поглощение и рассеивание концентрированной ударной нагрузки на твердый композитный армирующий слой, находящийся внутри.

На чертеже на фиг. 1 представлена схема сборки балки, на фиг. 2 представлена склеенная балка, на фиг. 3 показан клеевой шов стенки и полки балки.

Деревянная двутавровая клееная балка 1 состоит из стенки 2 и двух полок 3 (верхней и нижней), выполненных из дерево содержащего материала на основе ОСП (ориентированно стружечной плиты). В качестве дерево содержащего строительного материала может быть использован лист ОСП (ориентированно стружечной плиты) или фанеры любой толщины, в зависимости от проектируемых габаритов балки или фанеры.

Стенка 2 состоит из полос 4, изготовленных из дерево содержащего материала, между которыми укладывается слой композитного армирующего материала 5, (например на основе стекловолокна, углеродного волокна либо их комбинации), пропитанного эпоксидными или полиэфирными смолами.

Полки 3 (верхняя и нижняя) состоят из полос 6 дерево содержащего материала, между которыми укладывается слой композитного армирующего материала 5, пропитанного эпоксидными   или  полиэфирными   смолами,
6

имеют продольные пазы в форме прямоугольника, предназначенные для последующего надежного клеевого соединения со стенкой 2. Пазы выполняются после этапа полимеризации.

Балка 1 изготавливается следующим образом. На форматном станке или другими пилами разделяют лист ОСП (ориентированно стружечной плиты) или фанеры на полосы 4 и 6 соответственно для стенки 2 и полок 3 заданного размера. Размер полос 4 и 6 выбирается исходя из предполагаемой нагрузки.

Затем полосы 4 и 6 шлифуются крупным абразивом, с одной стороны, обезжириваются и грунтуются тонким слоем эпоксидной или полиэфирной смолой.

На загрунтованную сторону полос 4 и 6 укладывают армирующий материал 5 в количестве слоев необходимом для работы под расчетной нагрузкой, пропитываются также эпоксидной или полиэфирной смолой. Полосы 4, 6 и армирующий материал 5 сжимаются в приспособлении до полной полимеризации.

Далее уже в полимеризованных полках 3 фрезеруется прямоугольный паз 6, грунтуется эпоксидной или полиэфирной смолой, также грунтуются торцы стенки 2. Далее в пазы полок 3 наносится загущенная тальком эпоксидная или полиэфирная смола. Стенка 2 вертикально устанавливается в пазы 6 полок 3 на смесь эпоксидных и полиэфирных смол с техническим тальком 5 для вклеивания, и зажимается приспособлением до полной полимеризации.

На завершающем этапе готовую балку 1 покрывают краской или пропиткой для придания ей товарного вида и защиты от неблагоприятных факторов.

7

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Деревянная двутавровая клееная балка, включающая выполненные из дерево содержащего материала стенку, верхнюю и нижнюю полки, с пазами для клеевого соединения их со стенкой, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, стенка, верхняя и нижняя полки выполнены в виде пакета из склеенных между собой одинаковой ширины ламелей расположенных сверху и снизу и по меньшей мере одного и/или нескольких внутренних слоев композитного армирующего соединительного элемента, пропитанного клеевым составом, включающим эпоксидные или полиэфирные смолы и технический тальк.

8

2. Балка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что дерево содержащий материал может быть выбран из ряда ориентировано стружечная плита, фанера.

3. Балка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что внутренний композитный армирующий соединительный элемент может быть выбран из ряда стекловолокно, углеродное волокно либо их комбинации.

4. Балка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что количество используемых слоев внутреннего композитного армирующего соединительного элемента определяется индивидуально в соответствии с испытываемой нагрузкой.

Деревянная двутавровая клееная балка

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Деревянная двутавровая клееная балка

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Деревянная двутавровая клееная балка

[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций
при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  370   (46) 31.10.2024





(19) KG (11)  374  (13)  С2 (46) 31.01.2025








_892022383.unknown

